## Материалы специального назначения для кровли и гидроизоляции:

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина* ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2, руб. с НДС 18% (без учета скидки) | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техноэласт Мост - материалы для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений |
| Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C, теплостойкость +100 0C/140 0C |
| 000118 | Техноэласт Мост Б | 6,3 | полиэстер | 8м*1м | 20 шт. | 238,00 | Материал для устройства гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части |
| 000119 | Техноэласт Мост С | 5,8 | полиэстер | 8м*1м | 20 шт. | 278,00 | Материал для устройства защитно-цепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений |
| Техноэласт Акустик - материалы для звукоизоляции внутренних помещений |
| Индекс снижения уровня ударного шума, не менее 23 дБ |
| 025944 | Техноэласт Акустик | 1,3 | стеклохолст | 15м*1м | 20 шт. | 233,10 | Материал для предотвращения распространения ударного шума в помещении |
| 026792 | Техноэласт Акустик Супер | 3,3 | стеклохолст | 10м*1м | 16 шт. | 210,00 | Материал для гидро- и звукоизоляции перекрытий |
| 465668 | Техноэласт Акустик Супер А350 ХАЗ | 2,2 | стеклохолст | 10м*1м | 16 шт. | 181,70 | Материал для гидро- и звукоизоляции перекрытий |
| Техноэласт Прайм – материал для устройства кровли путем укладки на мастику |
| Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C, теплостойкость + 100 0C |
| 329320 | Техноэласт Прайм ЭКМ | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 25 шт. | 160,40 | Безогневой способ укладки. Материалы для верхнего и нижнего слоя |
| 003021 | Техноэласт Прайм ЭММ | 3,0 | полиэстер | 10м*1м | 30 шт. | 146,50 |  |
| Техноэласт Пламя-Стоп - материалы для работы в условиях жестких требований к пожаробезопасности |
| Группа воспламеняемости В2, группа распространения пламени РП1 |
| 022450 | Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП сланец: серый | 5,0 | полиэстер | 10м*1м | 20шт. | 192,80 | Материал группы горючести В2, РП1 |
| Техноэласт Фикс - материал для механического крепления к основанию |
| Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C, теплостойкость + 100 0C |
| 000107 | Техноэласт Фикс ЭПМ | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 23 шт. | 164,90 | Устройство нижнего, свободно лежащего не наплавленного слоя в двухслойной кровельной системе |

стр.1 из 16

## Материалы специального назначения для кровли и гидроизоляции:

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина* ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2, руб.с НДС 18%без учета скидки) | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техноэласт СОЛО и Техноэласт С - материалы для устройства кровель без применения открытого пламени. |
| Гибкость на брусе R=10 мм , не выше -250C, теплостойкость + 1000C |
| 369260 | Техноэласт СОЛО ЭКП РП1 сланец серый | 6,2 | полиэстер | 8м*1м | 20 шт. | 230,60 | Материал для устройства однослойных кровель. РП 1 |
| 002326 | Техноэласт С ЭКС сланец: серый | 5,0 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 219,30 | Самоклеящийся материал, для монтажа которого достаточно снять защитную пленку и приклеить на подготовленную поверхность |
| 032747 | Техноэласт С ЭМС | 3,4 | полиэстер | 15м*1м | 20 шт. | 157,10 | Самоклеящийся материал, применяется для устройства нижнего слоя 2-х слойного кровельного ковра, в т.ч. на горючем основании. |
| Техноэласт Барьер - материал самоклеящийся для устройства паро- и гидроизоляции |
| Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C, теплостойкость + 85 0C |
| 356983 | Техноэласт Барьер БО (безосновный) | 1.5 | безосновный | 20м*1м | 20 шт. | 143,90 | Гидроизоляция внутренних помещений, полов при укладке паркета и т.д. Пароизоляция строительных конструкций. |
| 377222 | Техноэласт Барьер ЛАЙТ | 1.5 | безосновный | 20м*1м | 20 шт. | 143,90 | Гидроизоляция внутренних помещений, без применения защитной стяжки с непосредственной укладкой керамической плитки на материал. |
| Техноэласт Грин - материал для устройства “зеленых” эксплуатируемых кровель |
| Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -250C, теплостойкость + 100 0C |
| 000109 | Техноэласт Грин ЭПП | 5,0 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 268,30 | Для устройства кровельного и гидроизоляционного ковра, кровель, фундаментов и конструкция непосредственно граничащего с почвой. |
| 210792 | Техноэласт Грин ЭКП сланец серый | 5,35 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 288,20 |  |
| Техноэласт Альфа - материал для гидро- и газоизоляции подземных частей зданий и сооружений. |
| Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -200C, теплостойкость +100 0C |
| 008958 | Техноэласт Альфа ЭПП | 5,0 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 262,90 | Наплавляемый материал -защищает от проникновения подземных газов (радон) |

стр.2 из 16

Материалы специального назначения для кровли и гидроизоляции:

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина* ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2, руб. с НДС 18% (без учета скидки) | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техноэласт ВЕНТ и Унифлекс ВЕНТ - материалы для устройства “дышащих” кровель. |
| Гибкость на брусе R=10/25 мм , 25 0C/-20 0C, теплостойкость +95 0C/ +100 0C |
| 000093 | Техноэласт ВЕНТ ЭКВ сланец:серый | 6,0 | полиэстер | 8м*1м | 20 шт. | 241,30 | Материал для устройства однослойных “дышащих” кровель. |
| 003096 | Унифлекс ВЕНТ ЭКВ сланец: серый | 5,5 | полиэстер | 10м*1м | 16 шт. | 160,30 | Материал для устройства однослойного “дышащего” ковра по старой кровле. |
| 000086 | Унифлекс ВЕНТ ЭКВ сланец: зеленый | 5,5 | полиэстер | 10м*1м | 16 шт. | 162,30 | Материал для устройства однослойного “дышащего” ковра по старой кровле. |
| 000072 | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 134,50 | Материал для устройства нижнего слоя “дышащего” кровельного ковра. |
| Техноэласт Декор - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал. |
| Гибкость на брусе R=10 мм , не выше -25 0C, теплостойкость +100 0C |
| 028739 | Техноэласт Декор ЭКП синий микс | 4,2 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 222,40 | Предназначен для устройства верхнего кровельного ковра в зданиях, кровля которых занимает значительные площади фасадов, и в скатных кровлях. Отличные декоративные свойства материала заключаются в применении базальтовой посыпки. Материал обладает высокими физико-механическими характеристиками, что позволяет использовать его на кровлях с большим уклоном. |
| 026397 | Техноэласт Декор ЭКП красный микс | 4,2 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 222,40 |  |
| 028740 | Техноэласт Декор ЭКП зеленый микс | 4,2 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 222,40 |  |
| 028741 | Техноэласт Декор ЭКП коричневый микс | 4,2 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 202,40 |  |

стр. 3 из 16

Битумно-полимерные материалы класса “ПРЕМИУМ”:

- Техноэласт – универсальная система материалов для кровли и гидроизоляции

- Потенциальный срок службы материалов класса “Премиум” более 20 лет.

- Производитель предоставляет на материалы дополнительную гарантию и техническую поддержку.

- Качество данных материалов подтверждает опыт их применения на самых крупных и значимых объектах россии.

- Они там, где нужна исключительная надежность и уверенность в результате.

| Код ЕКН | Марка материала | Толщина материала (+/- 0.1), мм | Основа | Размер рулона, (длина* ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техноэласт многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал. |
| Гибкость на брусе R=10 мм, -25 C0, теплостойкость +100 C0, |
| 000097 | Техноэласт ХПП | 3,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 шт. | 112,00 |
| 000101 | Техноэласт ТКП сланец: серый | 4,2 | стеклоткань | 10м*1м | 20 шт. | 173,00 |
| 000100 | Техноэласт ЭПП | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 164,00 |
| 001799 | Техноэласт ЭКП сланец: серый | 4,2 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 185,00 |
| 001800 001801 | Техноэласт ЭКП сланец: зеленый, красный | 4,2 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 187,00 |
| 022446 | Техноэласт Мини ЭПП | 4,0 | полиэстер | 10м*0,25м | 20 шт. | 179,00 |
| 022445 | Техноэласт Мини ЭКП сланец: серый | 4,2 | полиэстер | 10м*0,25м | 20 шт. | 202,00 |
| 420522 | Техноэласт Терра ЭМП 5,0 |  | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 200,00 |
| 000108 | Техноэласт ЭМП |  | полиэстер | 10м*1м | 16 шт. | 206,00 |

| Техноэласт Термо - многофункциональный АПП-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал |
| --- |
| Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -15 0C, теплостойкость +130 0C |
| Код ЕКН | Марка материала | Толщина материала (+/- 0.1), мм | Основа | Размер рулона, (длина* ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| 011764 | Техноэласт Термо ХПП | 3.0 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 25 | 112,00 |
| 014022 | Техноэласт Термо ТКП сланец: серый | 4.2 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 16 | 174,00 |
| 010244 | Техноэласт Термо ЭПП | 4.0 | Полиэстер | 10 м* 1м | 20 | 164,00 |
| 009783 | Техноэласт Термо ЭКП сланец: серый | 4.6 | Полиэстер | 10 м* 1м | 16 | 185,00 |

стр. 4 из 16

Битумно-полимерные материалы класса “ПРЕМИУМ”:

- Техноэласт – универсальная система материалов для кровли и гидроизоляции

- Потенциальный срок службы материалов класса “Премиум” более 20 лет.

- Производитель предоставляет на материалы дополнительную гарантию и техническую поддержку.

- Качество данных материалов подтверждает опыт их применения на самых крупных и значимых объектах россии.

- Они там, где нужна исключительная надежность и уверенность в результате.

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (длина* ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техноэласт Титан АПО - модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал. |
| Гибкость на брусе R=25 мм, -35 C0, теплостойкость +140 C0, |
| 054163 | Техноэласт Титан BASE | 4,5 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 356,60 |
| 022452 010708 054164 | Техноэласт Титан TOP микс синий, красный, зеленый | 5,5 | полиэстер | 10м*1м | 16 шт. | 408,80 |
| 210816 | Техноэласт Титан TOP коричневый микс | 5,5 | полиэстер | 10м*1м | 16 шт. | 388,80 |
| 010711 010712 010713 | Техноэласт Титан SOLO микс синий, красный, зеленый | 5,8 | полиэстер | 8м*1м | 16 шт. | 474,40 |
| 010714 | Техноэласт Титан SOLO коричневый микс | 5,8 | полиэстер | 8м*1м | 16 шт. | 454,70 |

Пароизоляционные материалы серии “ПАРОБАРЬЕР”:

- ПАРОБАРЬЕР – САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА

- ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО ОСНОВАНИЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. служит временной кровлей

- Обладает Высокими прочностными характеристиками, выдерживает вес человека

- МАрка Паробарьер СФ 1000 -  для кровель для помещений с повышенной влажностью (бассейны, сауны и т.д.)

- Марка Паробарьер са 500 – для всех типов зданий (ТРЦ, склады и др.)

| Код ЕКН | Марка материала | Масса материала на 1 м2 (кг) | Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРОБАРЬЕР С - пароизоляционный самоклеящийся битумосодержащий материал |
| Абсолютная паронепроницаемость, гибкость на брусе R=25 мм не выше -25 0C, теплостойкость +90 0C |
| 465658 | Паробарьер СА 500 | 0,5 | Стеклосетка | 50 м* 1м | 23 | 95,00 |
| 465659 | Паробарьер СФ1000 | 1,0 | Стеклосетка | 30 м* 1м | 23 | 150,00 |

стр. 5 из 16

Битумно-полимерные материалы класса “Бизнес”:

- Потенциальный срок службы материалов класса “БИЗНЕС” более 15 лет.

- МАТЕРИАЛЫ класса “бизнес”,  уже зарекомендовали себя на объектах по всей стране.

- Они позволяют решать широкий круг задач  при устройстве кровельного ковра и гидроизоляции во всех климатических районах.

- Это МАТЕРИАЛЫ,  с которыми Вы привыкли работать

| Код ЕКН | Марка материала | Толщ-на материал (+/- 0.1), мм | Основа | Размер рулона (длина*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифлекс - многофункциональный СБС - модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал |
| Гибкость на брусе R=25 мм , -200C, теплостойкость +950C |
| 000076 | Унифлекс ХПП | 2,8 | стеклохолст | 10м*1м | 28 шт. | 97,40 |
| 000087 | Унифлекс ХКП сланец: серый | 3,8 | стеклохолст | 10м*1м | 23 шт. | 113,20 |
| 026650 029090 | Унифлекс ХКП сланец: зеленый, красный | 3,8 | стеклохолст | 10м*1м | 23 шт. | 113,70 |
| 000074 | Унифлекс ТПП | 2,8 | стеклоткань | 10м*1м | 28 шт. | 118,10 |
| 000083 | Унифлекс ТКП сланец: серый | 3,8 | стеклоткань | 10м*1м | 23 шт. | 134,80 |
| 025390 002455 | Унифлекс ТКП сланец: зеленый, красный | 3,8 | стеклоткань | 10м*1м | 23 шт. | 135,30 |
| 000078 | Унифлекс ЭПП | 2,8 | полиэстер | 10м*1м | 28 шт. | 125,30 |
| 000082 | Унифлекс ЭКП сланец: серый | 3,8 | полиэстер | 10м*1м | 23 шт. | 142,90 |
| 025570 006210 | Унифлекс ЭКП сланец: зеленый, красный | 3,8 | полиэстер | 10м*1м | 23 шт. | 143,40 |

| Экофлекс - многофункциональный АПП-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал |
| --- |
| Гибкость на брусе R=25 мм, не выше -10 0C, теплостойкость +130 0C |
| 000090 | Экофлекс ХПП | 2,8 | стеклохолст | 10м*1м | 28 шт. | 84,80 |
| 007556 | Экофлекс ХКП сланец: серый | 3,8 | стеклохолст | 10м*1м | 23 шт. | 99,50 |
| 001795 | Экофлекс ТПП | 2,8 | стеклоткань | 10м*1м | 28 шт. | 102,90 |
| 003558 | Экофлекс ТКП сланец: серый | 3,8 | стеклоткань | 10м*1м | 23 шт. | 119,60 |
| 002687 | Экофлекс ЭПП | 2,8 | полиэстер | 10м*1м | 28 шт. | 109,30 |
| 004645 | Экофлекс ЭКП сланец: серый | 3,8 | полиэстер | 10м*1м | 23 шт. | 126,60 |

стр. 6 из 16

Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:

- Потенциальный срок службы материалов класса “СТАНДАРТ” более 10 лет.

- Широкий ассортимент материалов данного класса позволит Вам выбрать наиболее подходящее решение для  вашего объекта.

- Качество и надежность материалов сочетаются с доступностью по цене.

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биполь - серия СБС-модифицированных битумных кровельных и гидроизоляционных материалов. |
| Гибкость на брусе R=25 мм, не выше -150C, теплостойкость +850С. |
| 000059 | Биполь ХПП | 3,0 | стеклохолст | 15м*1м | 23 шт. | 71,60 |
| 006186 | Биполь ХКП сланец: серый | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 шт. | 78,80 |
| 049032 196291 | Биполь ХКП сланец: зеленый,красный | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 шт. | 80,80 |
| 000057 | Биполь ТПП | 3,0 | стеклоткань | 15м*1м | 23 шт. | 88,50 |
| 006275 | Биполь ТКП сланец: серый | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 шт. | 94,90 |
| 029505 196280 | Биполь ТКП сланец: зеленый,красный | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 шт. | 96,90 |
| 001790 | Биполь ЭПП | 3,0 | полиэстер | 15м*1м | 23 шт. | 93,90 |
| 001929 | Биполь ЭКП сланец: серый | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 25 шт. | 100,60 |
| 027048 006132 | Биполь ЭКП сланец: зеленый,красный | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 25 шт. | 102,60 |
| 004223 | Биполь Стандарт ХПП | 3,5 | стеклохолст | 15м*1м | 20 шт. | 78,30 |
| 016006 | Биполь Стандарт ХКП сланец: серый | 4,5 | стеклохолст | 10м*1м | 23 шт. | 86,40 |
| 341808 341809 | Биполь Стандарт ХКП сланец: зеленый,красный | 4,5 | стеклохолст | 10м*1м | 23 шт. | 88,40 |
| 004092 | Биполь Стандарт ТПП | 3,5 | стеклоткань | 15м*1м | 20 шт. | 89,50 |
| 022361 | Биполь Стандарт ТКП сланец: серый | 4,5 | стеклоткань | 10м*1м | 23 шт. | 102,00 |
| 196232 196234 | Биполь Стандарт ТКП сланец: зеленый,красный | 4,5 | стеклоткань | 10м*1м | 23 шт. | 104,00 |
| 005056 | Биполь Стандарт ЭПП | 3,5 | полиэстер | 15м*1м | 20 шт. | 94,80 |
| 012066 | Биполь Стандарт ЭКП сланец: серый | 4,5 | полиэстер | 10м*1м | 23 шт. | 108,00 |
| 196254 196256 | Биполь Стандарт ЭКП сланец: зеленый,красный | 4,5 | полиэстер | 10м*1м | 23 шт. | 110,00 |
| 005423 | Биполь XL ХКП сланец: серый | 5,0 | стеклохолст | 10м*1м | 20 шт. | 98,20 |
| 022355 | Биполь XL ТКП сланец: серый | 5,0 | стеклоткань | 10м*1м | 20 шт. | 115,60 |
| 004198 | Биполь XL ЭКП сланец: серый | 5,0 | полиэстер | 10м*1м | 20 шт. | 122,50 |

Битумные материалы класса “ЭКОНОМ”:

- Потенциальный срок службы материалов класса “ЭКОНОМ” не более 10 лет.

- качественные продукты класса “эконом” позволят вам изготовить недорогую кровлю.

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бикроэласт - модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал |
| Гибкость на брусе R=25 мм , -10 0C, теплостойкость + 85 0C |
| 000030 | Бикроэласт ХПП | 3,0 | стеклохолст | 15м*1м | 23 шт. | 60,70 |
| 007287 | Бикроэласт ХКП сланец: серый | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 шт. | 70,80 |
| 196145 196147 | Бикроэласт ХКП сланец: зеленый, красный | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 шт. | 72,80 |
| 001787 | Бикроэласт ТПП | 3,0 | стеклоткань | 15м*1м | 23 шт. | 78,90 |
| 003726 | Бикроэласт ТКП сланец: серый | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 шт. | 85,40 |
| 196131 196133 | Бикроэласт ТКП сланец: зеленый, красный. | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 шт. | 87,40 |
| 000032 | Бикроэласт ЭПП | 3,0 | полиэстер | 15м*1м | 23 шт. | 83,60 |
| 006274 | Бикроэласт ЭКП сланец: серый | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 25 шт. | 90,60 |
| 196161 196163 | Бикроэласт ЭКП сланец: зеленый, красный | 4,0 | полиэстер | 10м*1м | 25 шт. | 92,60 |

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подкладочный ковер - рулонный материал |
| 423970 | Подкладочный ковер для Гибкой черепицы | 0,9 | стеклохолст | 20м*1м | 42 шт. | 52,70 |
| 401861 | Подкладочный ковер ANDEREP GL | 1,5 | полиэстер | 15м*1м | 30 шт. | 81,00 |
| 337725 | Подкладочный ковер ANDEREP PROF | 0,5 | полиэстер | 40м*1м | 30 шт. | 99,90 |
| 012654 | Подкладочный ковер Унифлекс Л ЭММ 1,5 | 1,5 | полиэстер | 25м*1м | 23 шт. | 144,50 |
| 397335 | Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER | 1,2 | стеклохолст | 20м*1м | 30 шт. | 149,50 |
| 418386 | Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA | 2,3 | полиэстер | 15м*1м | 23 шт. | 186,50 |

стр.8 из 16

Битумные и битумно-полимерные  материалы класса “СТАНДАРТ”:

- Потенциальный срок службы материалов класса “СТАНДАРТ” более 10 лет.

- Широкий ассортимент материалов данного класса позволит Вам выбрать наиболее подходящее решение для  вашего объекта.

- качество и надежность материалов сочетаются с доступностью по цене.

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линокром – многофункциональный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал. |
| Гибкость на брусе R=25 мм, не выше 00C, теплостойкость +800C |
| 000040 | Линокром ХПП | 3,6 | стеклохолст | 15 м* 1м | 20 шт. | 58,90 |
| 002390 | Линокром ХКП сланец: серый | 4,6 | стеклохолст | 10 м* 1м | 23 шт. | 70,00 |
| 026462 201075 | Линокром ХКП сланец: зеленый, красный | 4,6 | стеклохолст | 10 м* 1м | 23 шт. | 72,00 |
| 000038 | Линокром ТПП | 3,6 | стеклоткань | 15 м* 1м | 20 шт. | 76,70 |
| 001822 | Линокром ТКП сланец: серый | 4.6 | стеклоткань | 10 м* 1м | 23 шт. | 83,90 |
| 026463 224399 | Линокром ТКП сланец: зеленый, красный | 4.6 | стеклоткань | 10 м* 1м | 23 шт. | 85,90 |
| 000042 | Линокром ЭПП | 3,6 | полиэстер | 15 м* 1м | 20 шт. | 82,00 |
| 003258 | Линокром ЭКП сланец: серый | 4,6 | полиэстер | 10 м* 1м | 23 шт. | 89,70 |
| 028530 201089 | Линокром ЭКП сланец: зеленый, красный | 4,6 | полиэстер | 10 м* 1м | 23 шт. | 91,70 |
| 459259 | Линокром РЕМ сланец: серый | 5,0 | стеклоткань | 8 м* 1м | 25 шт. | 90,60 |

Битумные материалы класса “ЭКОНОМ”:

- Потенциальный срок службы материалов класса “ЭКОНОМ” не более 10 лет.

- качественные продукты класса “эконом” позволят вам изготовить недорогую кровлю.

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. (без учета скидки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бикрост - наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал |
| Гибкость на брусе R=25 мм, не выше -00C, теплостойкость + 80 0C |
| 000019 | Бикрост ХПП | 3,0 | стеклохолст | 15м*1м | 23 шт. | 53,20 |
| 012692 | Бикрост ХКП сланец: серый | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 шт. | 64,60 |
| 108128 341806 | Бикрост ХКП сланец: зеленый, красный | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 шт. | 66,60 |
| 001768 | Бикрост ТПП | 3,0 | стеклоткань | 15м*1м | 23 шт. | 65,50 |
| 012839 | Бикрост ТКП сланец: серый | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 шт. | 74,30 |
| 216148 341807 | Бикрост ТКП сланец: зеленый, красный | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 шт. | 76,30 |

стр.9 из 16

Битумные материалы класса “ЭКОНОМ”:

- Потенциальный срок службы материалов класса “ЭКОНОМ” не более 10 лет.

- качественные продукты класса “эконом” позволят вам изготовить недорогую кровлю.

| Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее | Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) | Кол-во рулонов на поддоне | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеклоизол - наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал |
| 022432 | Стеклоизол ХПП 3,0 (15) | 3,0 | стеклохолст | 15м*1м | 23 шт. | 46,40 |
| 208684 | Стеклоизол ХПП 3,0 (10) | 3,0 | стеклохолст | 10м*1м | 28 шт. | 46,40 |
| 053399 | Стеклоизол ХПП 2,5 (10) | 2,5 | стеклохолст | 10м*1м | 42 шт. | 36,00 |
| 022429 | Стеклоизол ХКП 3,5 (10): сланец серый | 3,5 | стеклохолст | 10м*1м | 28 шт. | 41,10 |
| 022430 | Стеклоизол ХКП 4,0 (10): сланец серый | 4,0 | стеклохолст | 10м*1м | 25 шт. | 52,00 |
| 022427 | Стеклоизол ТПП 3,0 (15) | 3,0 | стеклоткань | 15м*1м | 23 шт. | 58,20 |
| 225892 | Стеклоизол ТПП 3,0 (10) | 3,0 | стеклоткань | 10м*1м | 28 шт. | 58,20 |
| 225890 | Стеклоизол ТПП 2,5 (10) | 2,5 | стеклоткань | 10м*1м | 42 шт. | 46,40 |
| 022424 | Стеклоизол ТКП 3,5 (10): сланец серый | 3,5 | стеклоткань | 10м*1м | 28 шт. | 50,20 |
| 022425 | Стеклоизол ТКП 4,0 (10): сланец серый | 4,0 | стеклоткань | 10м*1м | 25 шт. | 64,50 |

Дополнительные, нестандартные марки материалов, имеющиеся на складе

в ограниченном количестве:

| Марка материала | Цена 1 м2 c НДС 18%, руб. |
| --- | --- |
| Мембрана бит. 2-ой сорт «П» (без посыпки) | 8,00 |
| Мембрана бит. 2-ой сорт «К» (с посыпкой) | 9,00 |
| Мембрана пол./бит. 2-ой сорт «П» (без посыпки) | 24,00 |
| Мембрана пол./бит. 2-ой сорт «К» (с посыпкой) | 25,00 |

Основной ассортимент «Комплектации для плоских кровель» смотрите в прайсах на новостной ленте.

стр.10 из 16

| Марка материала | Ед. изм. | Упаковка | Категория Сервиса* | Цена за ед.изм. руб. с НДС | Область применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Праймер битумный | Массовая доля летучих веществ 60-70%, Время высыхания при 20С – 12 часов РАСХОД 0,25-0,35 л/1м2 |
|  | шт | 20л (16кг) (метал. ведро) | А | 1750,00 | Подготовка (огрунтовка) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка) битумными мастиками, а также перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся рулонных кровельных материалов |
|  | шт | 20л (16кг) (12 ведер) | С | 1750,00 |  |
|  | шт | 10л (8кг) (метал. ведро) | С | 1042,22 |  |
| 01 Праймер битумный (концентрат) | Массовая доля летучих веществ 60-70%, Время высыхания при 20С – 12 часов РАСХОД 0,25-0,35 л/1м2 |
|  | шт | 20л (18кг) (метал. ведро) | С | 1750,00 | Область применения аналогична битумному праймеру. Перед применением, концентрат необходимо развести в пропорции 1:1 сольвентом, керосином |
| 03 Праймер битумно- полимерный | Массовая доля летучих веществ 70-75%, Время высыхания 5 минут РАСХОД 0,2-0,3 л/1м2 |
|  | шт | 20л (16кг) (метал. ведро) | С | 2780,56 | Обработка стальной ортотропной плиты мостовых сооружений, а также железобетонных плит проезжей части мостовых сооружений перед укладкой гидроизоляционного слоя. |
| 04 Праймер битумный эмульсионный | Массовая доля летучих веществ 60-75%, Время высыхания при 20С – 1 час РАСХОД 0,25-0,35 л/1м2 |
|  | шт | 20л (18кг) (метал. ведро) | В | 1179,00 | 1. НЕ ТОКСИЧЕН 2. ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН. Подготовка (огрунтовка) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка) битумными мастиками, а также перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся рулонных кровельных материалов |

Праймеры, мастики кровельные и гидроизоляционные битумы:

*Категория продукции указывает на  максимальный срок поставки с момента размещения заказа: А – поставка в 24 часа, Б – поставка в 72 часа, С – поставка по согласованию

стр. 11 из 16

| Марка материала | Ед. изм. | Упаковка | Категория Сервиса* | Цена за ед.изм. руб.с НДС | Область применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Мастика кровельная (Техномаст) | Прочность сцепления с бетоном 0,6 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,9 МПа, Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -50 0C, теплостойкость +110 0C |
|  | кг | 20 кг (метал. ведро) | А | 141,94 | 1. Гидроизоляционная защита фундаментов, подвалов, ванных комнат, свай и др.конструкций 2. Устройство мастичных и ремонт всех видов кровель. 3. Антикоррозионная защита металлических поверхностей. Расход 2,5-3,5 кг/1м2 |
|  | кг | 20 кг (12 ведер) | С | 141,94 |  |
|  | кг | 10 кг (метал. ведро) | С | 158,55 |  |
|  | кг | 3 кг (метал. ведро) | С | 174,61 |  |
| 22 Мастика приклеивающая (Вишера) | Прочность сцепления с бетоном 0,6 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,45 МПа, Теплостойкость +100 0C |
|  | кг | 20 кг (метал. ведро) | С | 107,43 | Приклеивание рулонных битумных материалов к бетонным и металлическим поверхностям. Расход от 0,8-1,8 кг/1м2 |
| 24 Мастика гидроизоляционная (МГТН) | Прочность сцепления с бетоном 0,1 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,1 МПа, Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -5 0C, теплостойкость +80 0C |
|  | кг | 20 кг (метал. ведро) | А | 89,25 | Наружная и внутренняя гидроизоляционная защита бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций. |
|  | кг | 20 кг ( 12 ведер) | С | 89,25 |  |
|  | кг | 10 кг (метал. ведро) | С | 109,36 |  |
|  | кг | 3 кг (метал. ведро) | С | 128,04 |  |
| 25 Лак битумный | Массовая доля нелетучих веществ 45-55%, время высыхания при 20С – 24 часа |
|  | шт | 20 л (18кг) (метал. ведро) | С | 2023,02 | Для защиты металлический изделий и конструкций. Для грунтовки и окрашивания бетонных, для приготовления антисептических составов для древесины |
|  | шт | 3 л (2,7кг) (метал. ведро) | С | 400,56 |  |

*Категория продукции указывает на  максимальный срок поставки с момента размещения заказа:

А – поставка в 24 часа, Б – поставка в 72 часа, С – поставка по согласованию

стр. 12 из 16

| Марка материала | Ед. изм. | Упаковка | Категория Сервиса* | Цена за ед.изм. руб. с НДС | Область применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Мастика приклеивающая | Прочность сцепления с бетоном 0,1 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,1 МПа, Массовая доля нелетучих веществ 75-80%, , теплостойкость +90 0C |
|  | кг | 22 кг (метал. ведро) | С | 74,28 | Приклеивание плит ХПС к битумным, бетонным, металлическим, деревянным поверхностям в системах изоляции фундаментов |
|  | кг | 12 кг (метал. ведро) | С | 81,46 |  |
| 31 Мастика кровельная эмульсионная | Прочность сцепления с бетоном 0,45 МПа, Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -15 0C, теплостойкость +95 0C |
|  | кг | 20 кг (метал. ведро) | В | 80,66 | 1. НЕ ТОКСИЧНА, 2. ПОЖАРОБЕЗОПАСНА. Применяется для гидроизоляции фундаментов, подвалов, ванных комнат, бассейнов, свай. Устройства мастичных и ремонт всех видов кровель. |
|  | кг | 10 кг (метал. ведро) | С | 99,05 |  |
|  | кг | 3 кг (метал. ведро) | С | 114,88 |  |
| 33 Мастика битумно- латексная | Прочность сцепления с бетоном 0,6 МПа, Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -25 0C, теплостойкость +140 0C |
|  | кг | 200 кг (пласт. бочка) | В | 140,19 | Для механизированного способа гидроизоляция подвалов, фундаментов, ванных комнат, полов бассейна. Устройство мастичных и ремонт всех видов кровель. |
| 57 Мастика защитная алюминиевая | Прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,3 МПа, Массовая доля нелетучих веществ 50%, , теплостойкость +100 0C |
|  | кг | 20 кг (метал. ведро) | С | 218,15 | Восстановление защитного слоя битумных кровель, защита металлических поверхностей от коррозии, создания повышенной надежности защитного слоя битумных кровель |
| 41 Мастика кровельная горячая | кг | 30 кг (мешок) | С | 60,23 | Мастика горячего применения для гидроизоляции строительных конструкций |

стр. 13 из 16

Мастики и праймеры AquaMast

| Марка материала | Ед. изм. | Упаковка | Категория Сервиса* | Код ЕКН | Цена за ед.изм. руб.с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AquaMast Кровля | Резинобитумная мастика, готовая к применению. Предназначена устройства и ремонта кровель. После высыхания образует прочное гидроизоляционное покрытие, с широким диапазоном температур эксплуатации. Средний расход 3,3-4,3 кг/м2 |
|  | шт. | 18 литров (метал. ведро) | А | 393 554 | 1269,26 |
|  | шт. | 18 литров (12 ведер) | С | 442 711 | 1269,26 |
|  | шт. | 10 литров (метал. ведро) | С | 393 557 | 892,59 |
|  | шт. | 3 литра (метал. ведро) | С | 393 558/420 918 | 256,30 |
| AquaMast Фундамент | Битумная мастика, готовая к применению. Предназначена для обмазочной гидроизоляции фундаментов и полов, а также может использоваться в качестве защиты бетонных и деревянных конструкции от негативного воздействия воды. Средний расход 1 -1,5 кг/м2. |
|  | шт. | 18 литров (метал. ведро) | А | 393 547 | 1190,00 |
|  | шт. | 18 литров (12 ведер) | С | 442 712 | 1190,00 |
|  | шт. | 10 литров (метал. ведро) | С | 393 548 | 852,78 |
|  | шт. | 3 литра (метал. ведро) | С | 393 549/420 915 | 240,37 |
| AquaMast Праймер | Праймер битумный, готовый к применению. Предназначен для подготовки основания перед укладкой гидроизоляции. Прекрасно сочетается с мастиками на основе битума и рулонными битумными наплавляемыми материалами. Средний расход 0,35 кг/м2. |
|  | шт. | 18 л (16 кг) (метал. ведро) | А | 393 540 | 1229,63 |
|  | шт. | 18 л (16 кг) (12 ведер) | С | 442 710 | 1229,63 |
|  | шт. | 10 л (8 кг) (метал. ведро) | С | 393 544 | 832,96 |
|  | шт. | 3 л (2.4) (метал. ведро) | С | 393 542/420 930 | 240,37 |
| AquaMast Ремонт и приклейка | Мастика для ремонта кровли и приклейки кровельных материалов на основе битума. Надежно приклеивает, а также устраняет мелкие дефекты на кровле, без проведения капитального ремонта. Используется для приклеивания битумной черепицы, рулонных материалов. Средний расход 0,8-1,8 кг/м2. |
|  | шт. | 18 литров (метал. ведро) | А | 393 559 | 1289,07 |
|  | шт. | 10 литров (метал. ведро) | С | 393 560 | 872,59 |
|  | шт. | 3 литра (метал. ведро) | С | 393 561/420 925 | 240,37 |

стр. 14 из 16

| Материалы для ТРАНСПОРТНЫХ и ДОРОЖНЫХ сооружений |
| --- |
| Битум нефтяной фасованный БН 90/10 (брикет, пластина, п/э, 25 кг) | кг | 19,30 |
| Клей для рубероида, ведро 10 кг (код ЕКН 421030) | шт. | 631,94 |
| Мастика битумная изоляционная (16кг), ведро 20л | шт. | 650,00 |
| Мастика битумная изоляционная (12кг), ведро 15л | шт. | 548,16 |
| Герметик "ТехноНИКОЛЬ" БП-Г25 | кг | 74,12 |
| Герметик "ТехноНИКОЛЬ" БП-Г35 | кг | 80,85 |
| Герметик "ТехноНИКОЛЬ" БП-Г50 | кг | 104,34 |
| Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45 (белый) ведро 16 кг | кг | 204,17 |
| Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45 (белый) ведро 8 кг | кг | 223,61 |
| Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45 (серый) ведро 16 кг | кг | 199,31 |
| Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ № 45 (серый) ведро 8 кг | кг | 218,75 |

| Наименование | Код ЕКН | Категория Сервиса* | Цена за ед.изм. руб.с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Упрочняющая пропитка Taikor Base (20 л) | 416811 | С | 599,55 |
| Упрочняющая пропитка Taikor Base (10 л) | 416812 | С | 599,55 |
| Упрочняющая пропитка Taikor Base (1 л) | 448501 | С | 661,50 |
| Эластичная гидроизоляция Taikor WP (10 л) | 416806 | С | 760,20 |
| Эластичная гидроизоляция Taikor WP (1л) | 448504 | С | 814,80 |
| Эластичная гидроизоляция Taikor WP-plus (10л) | 448496 | С | 868,35 |
| Эластичная гидроизоляция Taikor WP-plus (1л) | 448505 | С | 924,00 |
| Антикоррозионная композиция Taikor UF (20 л) | 416813 | С | 721,35 |
| Антикоррозионная композиция Taikor UF (10 л) | 416814 | С | 721,35 |
| Активатор поверхности Taikor-Activator (10 л) | 416917 | С | 552,30 |
| Активатор поверхности Taikor-Activator (1л) | 448513 | С | 638,40 |
| Защитная композиция Taikor KM (Компонент А) (10 л) | 416809 | С | 661,50 |
| Защитная композиция Taikor KM (Компонент В) (10 л) | 416810 | С | 661,50 |
| Защитная композиция Taikor KM (компонент А) (1л) | 448510 | С | 715,05 |
| Защитная композиция Taikor KM (компонент В) (1 л) | 448511 | С | 715,05 |
| Защитная композиция Taikor KM-plus (Компонент А)(10л) | 448497 | С | 693,00 |
| Защитная композиция Taikor KM-plus (Компонент В)(10л) | 448498 | С | 693,00 |
| Защитная композиция Taikor KM-plus (Компонент А)(1л) | 448506 | С | 735,00 |
| Защитная композиция Taikor KM-plus (Компонент В)(1л) | 448507 | С | 735,00 |
| Пластифицирующая добавка для бетона Taikor SI (10 л) | 416816 | С | 628,95 |
| Адгезионный клей Taikor А (Компонент А) (20 л) | 416817 | С | 673,05 |
| Адгезионный клей Taikor А (Компонент B) (10 л) | 416818 | С | 673,05 |
| Осушитель для мокрого бетона Taikor PAW (10 л) | 416820 | С | 498,75 |

стр. 15 из 16

| Наименование | Код ЕКН | Категория Сервиса* | Цена за ед.изм. руб.с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Подводный клей Taikor ARM (10 л) | 416822 | С | 1218,00 |
| Подводный клей Taikor ARM (1 л) | 448512 | С | 1450,05 |
| Подводный клей Taikor ARM-Nord (10 л) | 416824 | С | 1276,80 |
| Эластичный грунт с ингибитором коррозии Taikor GR (Компонент А) | 419694 | С | 693,00 |
| Эластичный грунт с ингибитором коррозии Taikor GR (Компонент Б) | 419695 | С | 693,00 |
| Ускоритель для композиции Taikor WP (0,1 л) | 457820 | С | 13,13 |
| Ускоритель для композиции Taikor WP (1 л) | 442285 | С | 638,40 |
| Инициатор реакции для Taikor ARM (1 л) | 457819 | С | 735,00 |
| Инициатор реакции для Taikor ARM (0,1 л) | 442286 | С | 13,13 |
| Инициатор реакции для Taikor ARM-Nord (0,1 л) | 442287 | С | 13,13 |
| Инициатор реакции для Taikor ARM (0,01 л) | 457821 | С | 131,25 |
| Фунгицидная пропитка Taikor Fungicid (10л) | 448495 | С | 652,05 |
| Фунгицидная пропитка Taikor Fungicid (1л) | 448502 | С | 691,95 |
| Защитная композиция для фасадов Taikor FS (10л) | 448658 | С | 791,70 |
| Защитная композиция для фасадов Taikor FS (1л) | 448659 | С | 858,90 |
| Химостойкая антикоррозионная композиция Taikor HS (Компонент А)(10л) | 448499 | С | 804,30 |
| Химостойкая антикоррозионная композиция Taikor HS (Компонент В) (10л) | 448500 | С | 804,30 |
| Химостойкая антикоррозионная композиция Taikor HS (Компонент А)(1л) | 448508 | С | 879,90 |
| Химостойкая антикоррозионная композиция Taikor HS (Компонент В) (1л) | 448509 | С | 897,90 |
| Клей-пена ТехноНИКОЛЬ № 500 | 425791 | С | 454,29 |
| Очиститель пены ТехноНИКОЛЬ, коробка 16 баллонов | 425795 | С | 330,89 |
| Пена монтажная профессиональная всесезонная MAXI 66 foam | 430630 | С | 315,73 |
| Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ № 125 (Макси) | 425792 | С | 267,11 |
| Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ № 215 (Константа) | 425793 | С | 262,18 |
| Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ № 305 (Баланс) | 425794 | С | 282,96 |
| Пена монтажная зимняя ТехноНИКОЛЬ № 125 (Макси) | 441272 | С | 267,11 |
| Пена монтажная зимняя ТехноНИКОЛЬ № 215 (Константа) | 441273 | С | 262,18 |
| Пена монтажная зимняя ТехноНИКОЛЬ № 305 (Баланс) | 441275 | С | 282,96 |